华东材料有限公司

砂石材料竞标采购实施办法

（2022版 ）

华东材料有限公司

华东材料有限公司

**砂石材料竞标采购实施办法（2022版）**

一、目的

根据华东材料有限公司（以下简称“华东材料”）经营管理需要，进一步提高公司砂石材料采购管理，充分体现公开、公正、公平、竞争的原则，在更好保障生产所需砂石材料供应、控制采购成本的同时，培养更多稳定、诚信、核心的供应商，与公司同频共振，合作共赢。

二、公司简介

华东材料有限公司（以下简称“公司”）是根据中国建材集团、中国建材股份和新天山水泥业务整合而设立的商混、骨料区域型总部公司，于2022年3月29日注册成立，注册资本50亿元，业务与区划范围主要包含原南方水泥、中联水泥、中材水泥、天山股份位于南京、苏州、无锡、滁州、合肥五市的商混、沿江矿山骨料，以及配套参股的新材料项目，并逐步发展沿江港口业务。现有商混年产能5000万方，矿山资源储量8.8亿吨，骨料年产能6500万吨。

公司秉承中国建材“善用资源、服务建设”的核心理念，“材料创造美好世界”的企业使命，倡导“创新、绩效、和谐、责任”的核心价值观，致力于为客户提供高品质绿色环保的建材产品。

公司紧扣“建设世界一流商混骨料专业化公司”的战略目标，瞄准长三角经济圈这一国家经济热点地区，布局长江中下游，通过长江运输物流实现上游骨料基地与下游商混企业的产业对接，联动发展，进一步打造中国建材和新天山水泥沿江和华东地区重要战略基地和核心利润区。

三、质量标准

1.竞标采购产品主要为混凝土生产成员企业所需的砂、石材料。

2.砂石产品质量应执行南京中联混凝土有限公司内部《原材料验收管理制度》，并符合现行行业标准《普通混凝土用砂、石质量及检验方法》JGJ52及其他相关国家、行业、地方标准。主要控制指标如下：

（1）天然砂质量指标

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 项目 | 单位 | 天然砂内控指标 | | | |
| 粗砂（I类） | 粗砂（II类） | 普通砂 | 细石 |
| 1 | 细度模数 | / | 2.3~3.0 | 2.3~3.0 | 1.6~2.2 | 0.6~1.5 |
| 2 | 级配 | / | II区 | - | - | - |
| 3 | ≥5mm | % | ≤10 | ≤10 | ≤10 |  |
| 4 | 含泥量 | % | ≤1.5 | ≤2.2 | ≤2.2 | ≤2.2 |
| 5 | 泥块含量 | % | ≤0.5 | ≤1.0 | ≤1.0 | ≤1.0 |
| 6 | 氯离子 | % | ≤0.003 | | | |
| 注：1、不得为海砂、风化砂。  2、砂中不得含有大的石块、泥块、磨细钢渣、煤炭及树枝等杂物。  3、砂的坚固性、有害物质含量、贝壳含量等指标执行国家相关标准。 | | | | | | |

（2）机制砂质量指标

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 项目单位 | 单位 | 机制砂内控指标 | |
| 卵石 | 石灰石 |
| 1 | 细度模数 | / | 2.5~3.2 | 2.8~3.7 |
| 2 | 级配 | / | II区 | I区、II区 |
| 3 | MB值 | / | ≤1.2 | ≤1.4 |
| 4 | 石粉含量（含泥量） | % | ≤5.0 | ≤7.0 |
| 5 | 泥块含量 | % | 0 | ≤1.0 |
| 6 | 压碎值 | % | ≤16.0 | ≤18.0 |
| 7 | 吸水率 | % | ≤1.5 | ≤1.5 |
| 8 | 氯离子含量 | % | ≤0.003 | |
| 注：1、机制砂的原材不得为风化石、石英砂岩、页岩或砂岩；  2、机制砂中不得含有大的石块、泥块、磨细钢渣、煤炭及树枝等杂物；  3、机制砂中严格控制铁物质含量小于0.2%；  4、机制砂使用絮凝剂的不得影响混凝土工作性能，如对外加剂掺量造成明显影响的进行退货；  5、机制砂的放射性、有害物质含量、坚固性及碱集料等指标应符合国家相关标准。 | | | | |

（3）石料质量指标

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 项目 | 单位 | 小碎 | 小碎 | 瓜子片 |
| 1 | 级配 | mm | 16~31.5 | 16~25 | 5~16 |
| 2 | 针片状颗粒含量 | % | ≤10 | ≤10 | ≤10 |
| 3 | 石粉含量（含泥量） | % | ≤2.0 | ≤2.0 | ≤3.0 |
| 4 | 泥块含量 | % | ≤0.5 | ≤0.5 | ≤0.5 |
| 5 | 压碎值指标 | % | ≤13 | ≤13 | ≤13 |
| 6 | 吸水率 | % | ≤0.7 | ≤1.0 | ≤1.0 |
| 7 | 16mm以下筛分 | % | ≤50 | ≤50 | / |
| 8 | 5mm以下筛分 | % | ≤5 | ≤5 | ≤20 |
| 注：1、石料不得含有钢渣、炉渣、石灰、煤炭、风化石、树枝、煤矸石、页岩、耐火砖等杂物，不得含有大的石块或泥块。  2、石料的坚固性、有机物含量及碱活性等指标执行国家相关标准。 | | | | | |

3.砂石扣水标准

公司明确砂石材料水分扣减标准，以下为参考值：

（1）石料水份实测值≤2.0%，不扣水份；石料水份＞2.0%，超出部分按实测值进行扣除。

（2）砂水份实测值≤6.0%，按4%进行扣除；砂水份实测值＞6.0%，且≤10.0%，按实测值-2%进行扣除；砂水份实测值＞10.0%，按实测值进行扣除。

（3）特殊情况下砂石扣水标准由公司统一发布并执行。

公司可根据外部市场环境变化，进行相应原材料质量指标的调整，执行实时质量指令。

四、竞标采购办法

1.采购周期

公司根据预期的生产计划，提前5天发布招标公告。

2.采购数量

每期竞标采购将分解成若干标的，到港原则上每标的3万吨。

3.报价要求

（1）每期采购招标公告中公司将注明付款方式，竞标人参与竞价即代表认可公告中所对应的付款方式，并根据该付款方式作出报价。竞标人报价文件中不得改动公告中所载明的付款方式，否则为无效报价，作废标处理。

（2）竞价交易采取一轮报价，报价全部为到达指定码头的含税靠港价，竞标人需提供增值税专用发票（税率13%），所报单价均按13%税率填报，在评标时以价格从低到高排序。

（3）每个竞标人可竞标一种或多种产品，但每种产品最多只能参与二个标的竞标。

（4）报价文件由竞标人法定代表人或其授权委托代理人签名并加盖公章。

（5）报价高于最高限价(开标当天公示)的或竞标份数高于最高竞标份数的，为无效报价；竞标报价单如有计算错误或不按公告载明的交易量进行报价的，为无效报价。

（6）竞标报价单中应明确产品种类、数量、单价，币种为人民币。报价单价单位为：元/吨，保留至小数点后两位。

（7）报价文件一式两份（一正一副），报价单上清晰标记“正本”或“副本”，正、副本报价不一致时以“正本”为准。正本及副本合并在一个档案袋中密封包装，封口处须加盖公章密封，外包装须写明该报价文件对应的公告（竞标交易编号）。

（8）外包装未按要求密封、加盖公章和加注竞标交易编号的报价文件，公司一律不予接收。

（9）竞标人如中标，在合同履约期间价格保持不变，不因市场波动而调价，因市场价格波动引起的风险由双方各自承担。

（10）竞标人中标后需按公司计划要求按时足量供应，除不可抗力因素外，无论何种因素导致的供应不及时或供应量不足而影响到公司混凝土生产的，则对中标人未完成余量部分按3元/吨从履约保证金中扣除，最高为履约保证金扣完为止。因公司遇到国家法律法规、政策、疫情原因等特殊情况导致减产或库满而要求中标单位减量供应或延时供货的，竞标人不以减量或延时供货原因调整价格。

4.交货地点

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 类别 | 名称 | 位置 |
| 码头 | 古雄 | 南京市雨花台区 |
| 海华 | 南京经济技术开发区新港 |
| 远锦 | 南京市江宁滨江经济开发区 |
| 快捷 | 安徽省马鞍山市花山区 |
| 金固 | 安徽省马鞍山市和县 |
| 七坝 | 南京市浦口区 |
| 海宏 | 南京市江宁滨江经济开发区 |
| 关门桥 | 南京市六合区关门桥路 |

5.计量方式

采购产品一律以本公司实际称重数量，并扣减水分后为结算数量。

6.评标方式

（1）公司设立专门的评标委员会，负责评标工作，同时本公司纪检人员全程参与监督。

（2）评标办法

评标坚持以价格为主导，在独立开标室内现场公开开标，全程录像，评标依据竞标人有效报价由低到高排序，依次确定竞得人，直至标的数排满为止。

如出现竞标人报价相同的情况，根据以下办法执行：

①对相同报价的竞标人，实行平均分配。

②公司设定最高限价，最高限价于开标前由公司确定，并密封盖章，开标当日由纪检监督人员开封并宣布。竞标人报价高于最高限价的，为无效报价。

（3）竞标流程

①公司工作人员宣布竞标纪律，并开封、宣布最高限价。

②主持人随机抽取2名竞标人代表检查所有报价文件的密封情况。

③工作人员当众开启竞标人报价文件，并宣读竞标人名称、报价及竞标份数。

④相关工作人员及竞标人在竞标记录上签名确认。

⑤公司按竞标评审原则确定竞标产品的竞得人。

⑥主持人宣布竞标产品的竞得人及其报价、竞标标的份数。

7、成交确认、合同签订

（1）竞标结果公布后，竞得人的法定代表人或授权委托代理人须当场签订《成交确认书》。

（2）竞得人须在《成交确认书》签订后1个工作日内签订《混凝土原材料采购合同(砂石)》。

（3）依据本办法实施的砂石材料竞标采购由公司统一组织，并由公司或公司下设分公司与竞得人签订合同。

8.竞标人须知

（1）竞标人资格要求

①竞标人须为法人企业。

②竞标人具有良好的社会信誉，未被国家相关机构列入失信企业名单。

③竞标人未被公司列入不合格供应商。

④不接受联合体竞标。

⑤首次参加公司竞标的竞标人，需提交以下资料进行资格预审：营业执照、法定代表人身份证与授权委托书、授权委托代理人身份证。以上资料需提交进行核验（法定代表人参与投标无需提供3、4项），并提供加盖公章且由法定代表人（或授权委托代理人）签名的复印件，在竞标人报名时提交，复印件由公司留存，不予退还。

⑥已参与公司前期竞标交易的合格竞标人（以下称为有效期内的合格竞标人），若继续报名参与后续竞标交易，不再进行资格预审。

⑦合格竞标人的资格有效期为12个月。有效期内经查实合格竞标人有重大变更情况后不符合资格预审要求，本公司将取消其合格竞标人资格。

1. 保证金的交纳与处置

每个竞标人每次参与竞标时须交纳竞标保证金，每种产品竞标保证金为人民币20万元。未竞得人的竞标保证金，公司在竞标交易结果公布后10个工作日内，一次性无息退还；竞得人的竞标保证金转为履约保证金，在竞得人本期标的正常履约结束后10个工作日内无息退还履约保证金。为方便参与投标，竞标人主动要求长期将保证金存放在本公司的可填写《自愿承诺书》并加盖公章签字**。**

竞得人中标后未按规定签订《成交确认书》或未按规定签订《混凝土原材料采购合同(砂石)》，公司将取消其竞标资格，竞标保证金不予退还。

1. 货源合法性

竞标人须保证原材料来源合规、合法，满足质量进场验收标准，服从公司相关管理规定。

五、附则

1.本办法由华东材料有限公司供应链管理部负责解释，将对供应商广泛宣传。

2.公司有权对本办法进行修改，并将修改情况及时公告。

华东材料有限公司

供应链管理部

2022年 5 月13 日